## Slide 1: PMMA親和性ペプチド融合単鎖抗体を用いた高感度バイオチップの作成
化学工学研究室
11613002 石川 泰行

## Slide 2: 緒言
抗体チップ
現状
配向が制御されない
固定化密度が低い etc…
低感度
疾病の早期発見
ハイスループット化
に有効なデバイス
PSに対して親和性を有するペプチドタグ(PS-tag)
単鎖抗体
(scFv)
プラスチック
：大腸菌で大量生産可能

## Slide 3: これまでの研究
Chart: 
| -300 | -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800
GST-PM-OMP25 | 16.4 | 14.5 | 13.3 | 0 | -179.8 | -290.1 | -362 | -412.2 | -450.5 | -483.8 | -511.1 | -536.1 | -557.3 | -577 | -595.3 | -611.6 | -626.3 | -640.2 | -651.3 | -662.4 | -672.4 | -680.3
wt-GST | -7.4 | -3.8 | -1.7 | 0 | 8 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | -2 | -4.1 | -6.9 | -9.6 | -13.3 | -17 | -21.9 | -26.7 | -31.5 | -37.7 | -43.8 | -50.2 | -56.6 | -63.9
PMMA親和性ペプチド
(PMMA-tag)
PC親和性ペプチド
(PC-tag)
Chart: 
| -300 | -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2057
GST-PC-OMP6 | 0.4 | -0.1 | -1 | 0 | -86.4 | -149.4 | -196.1 | -234.1 | -264.9 | -290.6 | -312.7 | -332.8 | -350.6 | -366.8 | -381.4 | -394.5 | -406 | -416.8 | -426.8 | -434.8
wt-GST | -9.4 | -8.7 | -8.7 | 0 | -2.7 | -3.8 | -4.8 | -6.6 | -8.7 | -11.3 | -13.8 | -16.1 | -18 | -21.2 | -23 | -25.5 | -27.3 | -29 | -32 | -34.2 | -36.9 | -37.8 | -39 | -41.9 | -44.8 | -47 | -48 | -49.5 | -51.6 | -54.7 | -57.9 | -60.8 | -64.5 | -68 | -71.8 | -76.2 | -79.7 | -84.2 | -88.1
PMMA基板への吸着
ペプチドタグとして有効であることが示されている。
大腸菌細胞内
タンパク質溶液
スクリーニング
PC基板への吸着
PMMA or PC親和性
ペプチドの探索
グルタチオン-S-トランスフェラーゼ
(GST)に導入
吸着量
少
多

## Slide 4: 本研究の目的
Ⅰ PMMA親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
Ⅲ PMMA-tag融合scFv固定化抗体チップの作成
配向制御
高密度化
高感度な抗体チップ
Ⅱ PMMA-tag融合scFvのリフォールディング
プラスチック平板プレート

## Slide 5: 検討事項Ⅰ
各基板に対するPMMA-tagの親和性評価
① QCMを用いたtag付きGSTの親和性評価
② 平板プレートを用いたtag付きのGST親和性評価
・PS
・PC
・PMMA
評価した基板
Ⅰ PMMA親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
PMMA-tag融合タンパク質の固定化に最適な基板の選出

## Slide 6: ①親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
QCMセンサーチップ
内部に水晶振動子があり、電圧をかけることで一定周期の振動を得ている。
Quartz Crystal
Microbalance (QCM)
金薄膜上の質量変化によって振動数が低下する。
DF=1Hz=30pgの吸着
センサーチップの金薄膜 の面積=4.9mm2
プラスチックコート
吸着挙動を直接かつリアルタイムに測定できる。

## Slide 7: ① 親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
QCMセンサーチップ
スピンコーティング
PS、PC、PMMA
の薄膜を形成した。
1mg/mlになるように親和性ペプチド融合GST溶液を添加。
1% PSトルエン溶液もしくはPCまたはPMMAクロロホルム溶液を数滴滴下。
6000rpm、1min
PBS
8ml
平衡化
25℃、1000rpm、PBS 中で平衡化
1時間、
吸着挙動を
モニタリング。

## Slide 8: ① 親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
PS
PMMA
PC
PMMA-tag融合GSTはいずれの基板に対しても
PS-tag融合GSTと同程度の高い吸着量を示した。
wt-GST
GST-PS
GST-PM
GST-PC

## Slide 9
① 親和性ペプチド融合GSTの親和性評価Ⅱ
測定
2%BSA 0.1%PBST
Biotin標識抗GST抗体
Alexa647標識ストレプトアビジン
洗浄
0.1%PBST
洗浄
0.1%PBST
洗浄
0.1%PBST
洗浄
0.1%PBST
1μl
0.32~5μg/ml

## Slide 10: ① 親和性ペプチド融合GSTの親和性評価Ⅱ
(a) PS
(b)PMMA
GST-PS
GST-PM
wt-GST
(c) PC
PMMA基板でtagの有無によって親和性に差が見られた。
GST-PC
scFvの固定化基板にPMMA
を使用
5
2.5
1.3
0.63
0.32
μg/ml
PMMA-tag融合scFvについて
高濃度で回収、高密度でPMMA基板に固定化するための条件を検討

## Slide 11: 検討事項Ⅱ
Ⅱ PMMA-tag融合scFvのリフォールディング
①
PMMA親和性ペプチド融合単鎖抗体の調製
②
リフォールディング最適条件の探索
Anti-CEA 抗体
Anti-RNaseA 抗体
モデル抗体

## Slide 12: 検討事項Ⅱ
Ⅱ
①
PMMA親和性ペプチド融合単鎖抗体の調製
②
リフォールディング最適条件の探索
Ⅱ PMMA-tag融合scFvのリフォールディング
モデル抗体
Anti-CEA 抗体
Anti-RNaseA 抗体

## Slide 13: ① PMMA-tag融合scFvの調製
PMMA親和性ペプチドのDNA
PMMA親和性ペプチド融合scFv発現Vector
親和性ペプチドの遺伝子
Vector構築
形質転換
本培養
37℃
Over night express培地
（抗生物質：Amp,Cm）
pET22
scFvのDNA
コンピテントセル
Rosetta(DE3)
前培養
37℃
2×YT培地
（抗生物質：Amp,Cm）
ヒートショック
OD600=0.1に
なるように添加
一晩 37℃
24h, 37℃
50ml

## Slide 14: ① PMMA-tag融合scFvの調製
精製
PMMA-tag融合scFv
(scFv-PM)
×kDa
200
116
66
45
31
21
14
① 分子量マーカー
② scFv
8MUreaPBS中
変性状態
③ scFv-PM
①
②
③
PMMA-tag融合scFvを調製
超音波破砕
遠心分離
可溶化
Solubilization buffer
Gdn-HCl (6M)
2-mercaptoethanol(0.01M)
His Trap HPカラム
Elution: Urea(8M)
Imidazole(0.4M)
インクルージョンボディ
生産量：0.6g/L

## Slide 15: 検討事項 Ⅱ
①
PMMA親和性ペプチド融合単鎖抗体の調製
②
リフォールディング最適条件の探索
Ⅱ PMMA-tag融合scFvのリフォールディング

## Slide 16: ② リフォールディング最適条件の探索
pH→
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
NaCl conc. [mM]
0
50
150
t=0~6h
OD値(λ=450nm)で
濁度を測定
Final Urea conc. 0.5M
Final scFv conc. 200μg/ml
300
使用したGood buffer
pH6.0→0.05M MES pH6.5→0.05M ADA
pH7.0→0.05M MOPS pH7.5→0.05M HEPES
pH8.0→0.05M EPPS pH8.5→0.05M TAPS
凝集体の
形成具合を評価
8MUreaPBS中
変性状態
透析後、高濃度で回収できる
リフォールディング条件を探索
scFv-PM
透析でUrea濃度の減少
(リフォールディング)

## Slide 17: ② リフォールディング最適条件の探索
Chart: pH
| pH6.0 - | pH6.5 - | pH7.0 - | pH7.5 - | pH8.0 - | pH8.5 -
0mM | 0.234 | 0.248 | 0.161 | 0.081 | 0.046 | 0.044
50mM | 0.245 | 0.218 | 0.207 | 0.107 | 0.082 | 0.05
150mM | 0.224 | 0.207 | 0.178 | 0.113 | 0.112 | 0.074
300mM | 0.2 | 0.181 | 0.162 | 0.115 | 0.106 | 0.09
NaCl conc.
scFv-PM
t=6hのOD値
Chart: 
| pH6.0 | pH6.5 | pH7.0 | pH7.5 | pH8.0 | pH8.5
0mM | 0.194 | 0.251 | 0.297 | 0.229 | 0.215 | 0.047
50mM | 0.096 | 0.224 | 0.246 | 0.28 | 0.23 | 0.182
150mM | 0.189 | 0.214 | 0.215 | 0.205 | 0.204 | 0.171
300mM | 0.19 | 0.197 | 0.2 | 0.188 | 0.178 | 0.127
scFv
OD (λ=450)
Anti-RNase | pI
scFv | 7.26
scFv-PM | 5.96

## Slide 18: D10-tag融合scFv
DVEGIGDVDLVNYFEVGATYTFNK
酸性アミノ酸が多い
PMMA-tag
scFv全体の見かけ上の等電点が低下
各scFv(scFv,scFv-PM,scFv-D10)を0.05M TAPS(pH8.5)に透析し、回収率を評価した。
アスパラギン酸10残基で構成されたtag
(=D10-tag)を開発した。
Chart: pH
| pH6.0 | pH6.5 | pH7.0 | pH7.5 | pH8.0 | pH8.5
0mM | 0.225 | 0.182 | 0.055 | 0.041 | 0.041 | 0.038
50mM | 0.249 | 0.153 | 0.058 | 0.043 | 0.042 | 0.039
150mM | 0.328 | 0.061 | 0.049 | 0.047 | 0.043 | 0.043
300mM | 0.073 | 0.047 | 0.041 | 0.04 | 0.042 | 0.041
Chart: pH
| pH6.0 - | pH6.5 - | pH7.0 - | pH7.5 - | pH8.0 - | pH8.5 -
0mM | 0.234 | 0.248 | 0.161 | 0.081 | 0.046 | 0.044
50mM | 0.245 | 0.218 | 0.207 | 0.107 | 0.082 | 0.05
150mM | 0.224 | 0.207 | 0.178 | 0.113 | 0.112 | 0.074
300mM | 0.2 | 0.181 | 0.162 | 0.115 | 0.106 | 0.09
scFv-PM
scFv-D10
OD(λ=450nm)
Anti-RNase | pI
scFv | 7.26
scFv-PM | 5.96
scFv-D10 | 4.93
NaCl conc.

## Slide 19: 透析リフォールディング後におけるscFvの回収率
 | 遠心前濃度 (μg/ml) | 遠心後濃度 (μg/ml) | 0.05M TAPS(pH8.5), 回収率(%)
scFv | 502.8 | 103.9 | 21
scFv-D10 | 401.2 | 377.9 | 94
scFv-PM | 601.0 | 598.4 | 100
0.05M TAPS(pH8.5)
遠心
6500g, 15min
＝回収率
×100
PMMA-tagをscFvに融合することで高い回収率で回収できた。
回収
6h
透析
Urea conc. :0.5M
TAPS conc. :0.05M
scFv conc. :500μg/ml

## Slide 20: 検討事項 Ⅲ
①-Ⅰ
scFv-PMのPMMA基板に対する固定化最適条件の探索
PMMA製マイクロタイタープレートでの
固定化密度および抗原結合活性評価
②-Ⅰ
１μlスポッティングでの抗原結合活性評価
②-Ⅱ
10nlスポッティングでの抗原結合活性評価
Ⅲ PMMA-tag融合scFv固定化抗体チップの作成
PMMA製
平板プレート
①-Ⅱ

## Slide 21: ① scFv-PMのPMMA平板プレートに対する固定化最適条件の探索
0.05M
HEPES(pH7.5)
6h
透析
6h
透析
回収
pH→
6.5
7.0
7.5
8.0
NaCl conc. [mM]
0
50
75
25
100
150
1μl
Final scFv conc.100μg/ml
0.05M
TAPS(pH8.5)
PMMA平板プレート
Urea conc. :0.5M
TAPS conc. :0.05M
scFv conc. :500μg/ml

## Slide 22: ① scFv-PMのPMMA平板プレートに対する固定化最適条件の探索
洗浄
洗浄
測定
洗浄
洗浄
2%BSA 0.1%PBST
Biotin標識RNase抗原
1μg/ml
Alexa647標識ストレプトアビジン
5000倍希釈
1μl
scFv-PM 100μg/ml
PMMA平板プレート

## Slide 23: ① scFv-PMのPMMA平板プレートに対する固定化最適条件の探索
pH6.5
pH8.0
NaCl conc. [mM]
0
25
50
75
100
150
pH7.0
pH7.5

## Slide 24: ① scFv-PMのPMMA平板プレートに対する固定化最適条件の探索
pH6.5
pH8.0
NaCl conc. [mM]
0
25
50
75
100
150
pH7.0
pH7.5
画像解析領域を設定
白枠内の合計シグナル量が算出
数値として算出される

## Slide 25: ① scFv-PMのPMMA平板プレートに対する固定化最適条件の探索
pH6.5
pH8.0
NaCl conc. [mM]
0
25
50
75
100
150
Chart: NaCl conc. [mM]
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150
pH6.5 | 7081.4569 | 10136.4856 | 13052.1673 | 17422.1001 | 18906.6346 | 35697.2597
pH7 | 19005.6635 | 38983.7305 | 46790.2709 | 49559.7611 | 55877.5379 | 52226.6876
pH7.5 | 11199.2516 | 24738.656 | 30262.1169 | 32077.6753 | 44016.9083 | 42919.3949
pH8 | 8084.7001 | 16219.9381 | 21039.6469 | 23430.4678 | 26424.5046 | 32022.7512
scFv-PMのPMMA基板に対する固定化最適条件を
0.05M MOPS(pH7.0), 0.05M NaClとした。
pH7.0
pH7.5

## Slide 26: 検討事項 Ⅲ
①-Ⅰ
scFv-PMのPMMA基板に対する固定化最適条件の探索
PMMA製マイクロタイタープレートでの固定化密度
②-Ⅰ
１μlスポッティングでの抗原結合活性評価
②-Ⅱ
10nlスポッティングでの抗原結合活性評価
Ⅲ PMMA-tag融合scFv固定化抗体チップの作成
PMMA製
平板プレート
①-Ⅱ

## Slide 27: 0.05M MOPS(pH7.0),0.05M NaCl溶液に対するscFv-PMの回収率
0.05M
MOPS(pH7.0)
NaCl 50mM
回収
6h
透析
6h
透析
scFv-PM
scFv
測定サンプル
0.05M
TAPS(pH8.5)
scFv-D10
リフォールディング最適条件
固定化最適条件
Urea conc. :0.5M
TAPS conc. :0.05M
scFv conc. :500μg/ml
 | 透析前 (μg/ml) | 0.05M TAPS(pH8.5) NaCl 0M (μg/ml) | 0.05M MOPS(pH7.0) NaCl 50mM (μg/ml) | 回収率(%)
scFv | 445.5 | 103.9 | 30.1 | 2
scFv-D10 | 401.2 | 377.9 | 367.9 | 90
scFv-PM | 490.0 | 488.8 | 444.9 | 90

## Slide 28: 0.05M MOPS(pH7.0),0.05M NaCl溶液に対するscFv-PMの回収率
測定サンプル
scFv-D10をscFvの代用モデルとし、PMMA-tagの効果を比較・評価した。
 | 透析前 (μg/ml) | 0.05M TAPS(pH8.5) NaCl 0M (μg/ml) | 0.05M MOPS(pH7.0) NaCl 50mM (μg/ml) | 回収率(%)
scFv | 445.5 | 103.9 | 30.1 | 2
scFv-D10 | 401.2 | 377.9 | 367.9 | 90
scFv-PM | 490.0 | 488.8 | 444.9 | 90
0.05M
MOPS(pH7.0)
NaCl 50mM
回収
6h
透析
6h
透析
scFv-PM
scFv
0.05M
TAPS(pH8.5)
scFv-D10
リフォールディング最適条件
固定化最適条件
Urea conc. :0.5M
TAPS conc. :0.05M
scFv conc. :500μg/ml

## Slide 29: PMMA製マイクロタイタープレートに対するscFv-PMの固定化密度評価
固定化
25℃ 2h
Micro BCA測定
段階希釈
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 715.9 | 357.95 | 178.97499999999999 | 89.487499999999997 | 44.743749999999999 | 22.371874999999999 | 11.1859375 | 0
scFv(RNase)-PM | 2.8639 | 3.0203 | 2.7075 | 1.7379 | 1.0498 | 0.62751 | 0.4242 | 0.080145
scFv(RNase)-D10 | 0.98721 | 0.98721 | 0.84646 | 0.79954 | 0.53368 | 0.28345 | 0.26781 | 0.033228
3倍
scFv-PM
scFv-D10
PMMA-tagによってPMMA基板に
scFvを高密度に固定化可能
scFv-PM: 0~358μg/ml
scFv-D10: 0~250μg/ml
PMMA製
マイクロタイタープレート(受託製造)

## Slide 30: 検討事項 Ⅲ
Ⅲ PMMA-tag融合scFv固定化抗体チップの作成
①-Ⅰ
scFv-PMのPMMA基板に対する固定化最適条件の探索
PMMA製マイクロタイタープレートでの固定化密度
②-Ⅰ
１μlスポッティングでの抗原結合活性評価
②-Ⅱ
10nlスポッティングでの抗原結合活性評価
PMMA製
平板プレート
①-Ⅱ

## Slide 31: ②-Ⅰ 1μlスポッティングでの抗原結合活性
1μl
洗浄
洗浄
測定
洗浄
洗浄
2%BSA 0.1%PBST
Biotin標識RNase抗原
0~1μg/ml
Alexa647標識ストレプトアビジン
5000倍希釈
scFv-PM 300μg/ml
scFv-D10 322μg/ml
PMMA製
平板プレート
PMMA製平板プレートへの固定化

## Slide 32: ②-Ⅰ 1μlスポッティングでの抗原結合活性
Chart: RNase conc. [ng/ml]
| 1000 | 50 | 2.5 | 0
scFv(RNase)-PM | 12692.8582 | 1677.9437 | 250.2362 | 80.7385
scFv(RNase)-D10 | 922.9368 | 369.3678 | 97.9723 | 55.8123
PMMA製平板プレートにおいてもPMMA-tagが
scFvの固定化に有効であることが確認された。
scFv-PM
scFv-D10
10倍
scFv-PMがscFv-D10よりも約10倍高感度に抗原を認識した。
RNase抗原が
0g/mlのシグナル
(バックグラウンドシグナル)

## Slide 33: 検討事項 Ⅲ
Ⅲ PMMA-tag融合scFv固定化抗体チップの作成
①-Ⅰ
scFv-PMのPMMA基板に対する固定化最適条件の探索
PMMA製マイクロタイタープレートでの固定化密度
②-Ⅰ
１μlスポッティングでの抗原結合活性評価
②-Ⅱ
10nlスポッティングでの抗原結合活性評価
PMMA製
平板プレート
①-Ⅱ

## Slide 34: 10nlスポッティング
小型化の課題
 | マイクロタイタープレート(100μl) | 1μlスポッティング | 10nlスポッティング
表面積(cm2) | 1 | 0.018 | 0.002
体積(cm3) | 0.1 | 0.001 | 0.00001
表面積/体積(cm-1) | 10 | 18 | 200

## Slide 35: 10nlスポッティング
小型化をするにつれて面積/体積が増加
同濃度でも小型化による面積/体積比の上昇
＝固定化密度の減少し、感度の低下が懸念
小型化の課題
 | マイクロタイタープレート(100μl) | 1μlスポッティング | 10nlスポッティング
表面積(cm2) | 1 | 0.018 | 0.002
体積(cm3) | 0.1 | 0.001 | 0.00001
表面積/体積(cm-1) | 10 | 18 | 200

## Slide 36: 10nlスポッティング
小型化の課題
固定化系の増加
固定化溶液の削減
更なるハイスループット化
作成コストの削減
小型化のメリット
小型化をするにつれて面積/体積が増加
同濃度でも小型化による面積/体積比の上昇
＝固定化密度の減少し、感度の低下が懸念
 | マイクロタイタープレート(100μl) | 1μlスポッティング | 10nlスポッティング
表面積(cm2) | 1 | 0.018 | 0.002
体積(cm3) | 0.1 | 0.001 | 0.00001
表面積/体積(cm-1) | 10 | 18 | 200

## Slide 37: ②-Ⅱ 10nlスポッティングでの抗原結合活性
サンプル溶液
PMMA製平板プレート
ナノスポッター
10nl
PMMA製
平板プレート

## Slide 38: ②-Ⅱ 10nlスポッティングでの抗原結合活性
洗浄
2%BSA 0.1%PBST
洗浄
洗浄
測定
洗浄
Alexa647標識ストレプトアビジン
5000倍希釈
scFv-PM 300μg/ml
scFv-D10 330μg/ml
Biotin標識RNase抗原0~1μg/ml
10nl
PMMA製
平板プレート

## Slide 39: ②-Ⅱ 10nlスポッティングでの抗原結合活性
Chart: RNase conc. [ng/ml]
| 1000 | 50 | 2.5 | 0
scFv(RNase)-PM | 7206.2206 | 3578.2473 | 559.9546 | 140.2696
scdFv(RNase)-PM | 3284.024 | 1227.8505 | 223.637 | 89.7384
scFv-PM
scFv-D10
2倍
scFv-PMがscFv-D10よりも2倍高感度に抗原を認識した。
RNase抗原
0g/mlのシグナル

## Slide 40: 10nlスポッティングと1μlスポッティングの感度比較
洗浄
洗浄
測定
洗浄
洗浄
2%BSA 0.1%PBST
Biotin標識RNase抗原
1μg/ml
Alexa647標識ストレプトアビジン
5000倍希釈
スポッティング法によるシグナル強度の違いが分かりやすい
scFv-PM 0~300μg/ml
scFv-D10 0~330μg/ml
10nlスポッティング
1μlスポッティング
固定化
単位面積当たりの蛍光シグナルで比較する必要がある。

## Slide 41
単位面積当たりの蛍光シグナル算出方法
scFv-D10
10nlスポッティング
scFv-PM
scFv-D10
scFv-PM
1μlスポッティング

## Slide 42
単位面積当たりの蛍光シグナル算出方法
1μlスポッティング
10nlスポッティング
scFv-PM
scFv-D10
scFv-PM
scFv-D10
白枠内の合計蛍光シグナル量

## Slide 43
単位面積当たりの蛍光シグナル算出方法
1μlスポッティング
10nlスポッティング
scFv-PM
scFv-D10
scFv-PM
scFv-D10
白枠内の合計蛍光シグナル量
表面積(実測値)
1μlスポッティング：1.8mm2
10nlスポッティング：0.2mm2

## Slide 44
単位面積当たりの蛍光シグナル算出方法
1μlスポッティング
10nlスポッティング
scFv-PM
scFv-D10
scFv-PM
scFv-D10
白枠内の合計蛍光シグナル量
1μlスポッティング：1.8mm2
10nlスポッティング：0.2mm2
表面積(実測値)
単位表面積当たりの蛍光シグナル

## Slide 45: 10nlスポッティングと1μlスポッティングの感度比較 (anti-RNase scFv)
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 437.66655999999995 | 218.83327999999997 | 109.41663999999999 | 54.708319999999993 | 27.354159999999997 | 13.677079999999998
scFv(RNase)-PM 1μl | 220081405.0159 | 105393794.0188 | 38634824.1168 | 10408792.212 | 2077301.9947 | 1188992.1437
scFv(RNase)-D101μl | 16002795.8574 | 6434343.6062 | 3913803.5633 | 2288347.4568 | 381226.6235 | 348524.9841
scFv(RNase)-PM nano | 143435920.4021 | 122659260.4697 | 66603435.1911 | 15110600.7962 | 3640957.5637
scFv(RNase)-D10 nano | 65366720.1632 | 70361960.0916 | 34053146.3177 | 8444555.0955 | 2201213.535 | 879089.9682
2500
2000
1500
1000
500
×105
scFv-PM 1μl
10nlスポッティングが1μlスポッティングよりも100-300μg/mlで高感度となった。
蒸発速度の増加に伴って、10nlの固定化溶液が濃縮され、吸着に有利に働いた
PMMA-tagの有効性は確認された
単位面積当たりの蛍光シグナル
非特異吸着の増加も確認された
scFv-D10 1μl
scFv-PM 10nl
scFv-D10 10nl

## Slide 46: 10nlスポッティングと1μlスポッティングの感度比較(anti-CEA scFv)
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 104 | 52 | 26 | 13 | 6.5 | 3.25 | 1.625 | 0.8125
scFv(CEA)-PM 1μl | 167256378.5464 | 154533185.1649 | 60423219.5495 | 14034065.4827 | 5930907.1334 | 1048292.7183 | 1365052.3687 | 1060474.0906
scFv(CEA)-D51μl | 2883327.5467 | 3315137.7753 | 3719859.1359 | 3179562.4565 | 2978148.0605 | 1657997.0134 | 974209.764 | 894518.373
scFv(CEA)-PM nano | 179559094.9841 | 150985199.8607 | 127910655.1951 | 26816529.7771 | 2339783.2803 | 2084938.9132
scFv(CEA)-D5 nano | 59807302.1696 | 40716907.6035 | 33482256.7078 | 24549387.1417 | 5212772.293 | 4802836.0669
2000
1500
1000
500
×105
蒸発の課題を克服すれば高感度なバイオチップが作成できる可能性が示唆された
scFv-PM 1μl
scFv-D5 1μl
scFv-PM 10nl
scFv-D5 10nl
Anti-RNase scFvと同様に
10nlスポッティングが1μlスポッティングよりも高感度となった。
蒸発速度の増加に伴う非特異吸着の増加
PMMA-tagの有効性は確認された
単位面積当たりの蛍光シグナル

## Slide 47: 結言
・PMMA-tag融合単鎖抗体の高濃度での透析リフォールディングに成功した。
・anti-RNase scFv-PMがanti-RNase scFv-D10よりも3倍高い固定化密度を示した。
1μlスポッティングで
・anti-RNase scFv-PMがanti-RNase scFv-D10よりも高感度に抗原を認識した。
PMMA-tag融合scFvを用いて高感度なバイオチップの作成が期待できる。
・10nlスポッティングで、
蒸発速度の増加に伴う非特異吸着が増加したが、
PMMA-tagを導入することの有効性は維持された。
・PMMA-tag融合単鎖抗体の
リフォールディング最適条件が50mM TAPS(pH8.5)と確認された。
固定化最適条件が50mM MOPS(pH7.0), 50mM NaClと確認された。
小型化により、蒸発の課題が生じたが、これを解決すればさらに高感度化および
ハイスループット化が期待できる。

## Slide 48: PMMA-tagについて
DVEGIGDVDLVNYFEVGATYTFNK
アミノ酸配列
青文字・・・マイナスチャージ
赤文字・・・非極性
Outer membrane porin (OMP)の一部
※PS-tag
RIIIRRIRR
緑文字・・・プラスチャージ
疎水性相互作用が働いている可能性が示唆
ただし、QCMでは親水性基板に対しても吸着が見られた。

## Slide 49: 蒸発課題の克服
グリセリン
スクロース
トレハロース
DL－セリン
糖類
Exa.
etc
固定化時の湿度を上げる
アレイを乾燥させるとアレイ上にバッファー中の塩が析出してバックグラウンドが高くなる原因となる。

## Slide 50: PMMA製マイクロタイタープレートに対するscFv-PMの抗原結合活性
PMMA製
マイクロタイタープレート(受託製造)
scFv-PM or scFv-D10
100μg/ml
洗浄
2%BSA 0.1%PBST
洗浄
洗浄
洗浄
Biotin標識RNase抗原
0-50ng/ml
HRP標識ストレプトアビジン5000倍希釈
発色(ABTS)

## Slide 51: PMMA製マイクロタイタープレートに対するscFv-PMの抗原結合活性
scFv-PM
scFv-D10
Chart: scFv conc.[μg/ml]
| 715.9 | 357.95 | 178.97499999999999 | 89.487499999999997 | 44.743749999999999 | 22.371874999999999 | 11.1859375 | 5.5929687499999998
scFv(RNase)-PM | 1.508 | 1.406 | 1.268 | 1.388 | 1.236 | 0.771 | 0.378 | 0.056
scFv(RNase)-D10 | 0.168 | 0.197 | 0.228 | 0.248 | 0.213 | 0.15 | 0.087 | 0.061
シグナルが増加

## Slide 52: PMMA製マイクロタイタープレートに対するscFv-PMの抗原結合活性
Chart: RNase conc. [ng/ml]
| 50 | 10 | 2 | 0.4 | 0.08 | 1.6E-2 | 3.2000000000000002E-3 | 1E-3
scFv(RNase)-PM | 3.697 | 1.946 | 0.631 | 0.164 | 0.082 | 0.067 | 0.065 | 0.063
scFv(RNase)-D10 | 1.146 | 0.367 | 0.094 | 0.063 | 0.057 | 0.056 | 0.06 | 0.06
scFv-PM
scFv-D10
0

## Slide 53: PMMA製マイクロタイタープレートに対するscFv-PMの抗原結合活性
PMMA-tagによる固定化密度の増加で
scFv-PMがscFv-D10よりも高感度に抗原を認識した
シグナルが高い
シグナルが低い
PMMA平板プレートに応用
Chart: RNase conc. [ng/ml]
| 50 | 10 | 2 | 0.4 | 0.08 | 1.6E-2 | 3.2000000000000002E-3 | 1E-3
scFv(RNase)-PM | 3.697 | 1.946 | 0.631 | 0.164 | 0.082 | 0.067 | 0.065 | 0.063
scFv(RNase)-D10 | 1.146 | 0.367 | 0.094 | 0.063 | 0.057 | 0.056 | 0.06 | 0.06
scFv-PM
scFv-D10
0

## Slide 54: １μlスポッティングと10nlスポッティングの感度比較
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 715.9 | 357.95 | 178.97499999999999 | 89.487499999999997 | 44.743749999999999 | 22.371874999999999
scFv(RNase)-PM | 16095.0685 | 7206.2206 | 6162.4012 | 3346.1566 | 759.1566 | 182.9217
scFv(RNase)-D10 | 3284.024 | 3534.9849 | 1710.8301 | 424.2544 | 110.589 | 44.1655
scFv-PM
scFv-D10
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 437.66655999999995 | 218.83327999999997 | 109.41663999999999 | 54.708319999999993 | 27.354159999999997 | 13.677079999999998
scFv(RNase)-PM | 12692.8582 | 6078.4258 | 2228.2043 | 600.3112 | 119.8052 | 68.5733
scFv(RNase)-D10 | 922.9368 | 371.0909 | 225.7226 | 131.9769 | 21.9867 | 20.1006
scFv-PM
scFv-D10
1μlスポッティング
ナノスポッティング
蛍光強度を実測表面積で割り、単位面積当たりのシグナル強度を算出した。

## Slide 55: anti-RNase scFv-D10
Chart: NaCl conc. [mM]
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150
pH6.5 | 3221.0031 | 3412.9487 | 3153.9511 | 2927.8852 | 2319.8905 | 1766.7037
pH7 | 868.0896 | 950.3326 | 2329.3993 | 2223.3014 | 2151.2204 | 1225.6108
pH7.5 | 380.3508 | 1361.679 | 1586.3297 | 1449.2763 | 1484.2523 | 1780.7054
pH8 | 906.6231 | 889.4999 | 1188.6246 | 1375.4583 | 1217.4958 | 1574.2044
固定化濃度 100μg/ml
anti-RNase scFv-D10 固定化最適条件
scFv-PMと比較した場合、大きな差が見られなとみなし、
scFV-D10もpH7.0 NaCl 50mMで透析。
scFv-PMの最適条件

## Slide 56: 固定化条件の検討
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 424.7 | 212.35 | 106.175 | 53.087499999999999 | 26.543749999999999 | 13.271875 | 6.6359374999999998 | 3.3179687499999999 | 1.658984375
anti-RNase scFv-PM (NaCl50mM) | 13053.9818 | 11916.4818 | 8112.5172 | 5045.8012 | 1923.1554 | 586.1958 | 254.9489 | 125.2313 | 90.1478
anti-RNase scFv-PM (NaCl 150mM) | 11667.4821 | 11327.2747 | 6920.7189 | 2031.5142 | 671.0768 | 286.5731 | 131.9844 | 86.998 | 58.9039
anti-RNase scFv-PM | 回収率(%)
pH7.0 NaCl 50mM | 94
pH7.0 NaCl 150mM | 50
anti-RNase scFv-PM
(NaCl 50mM)
anti-RNase scFv-PM
(NaCl 150mM)

## Slide 57: リフォールディング後のscFvの抗原結合活性評価
RNase抗原
洗浄
洗浄
1μg/ml
使用プレート:PS製マイクロタイタープレート(Maxisorp)
ブロッキング
scFv 0~100μg/ml
正しくリフォールディングしているかについて評価
洗浄
HRP標識抗His tag抗体
洗浄
発色(ABTS)
正しくリフォールディングしていた場合

## Slide 58: リフォールディング後のscFvの抗原結合活性評価
RNase抗原
洗浄
洗浄
1μg/ml
使用プレート:PS製マイクロタイタープレート(Maxisorp)
ブロッキング
正しくリフォールディングしているかについて評価
洗浄
洗浄
正しくリフォールディングしていない場合
発色(ABTS)
HRP標識抗His tag抗体
scFv 0~100μg/ml

## Slide 59
Chart: scFv濃度(μg/mL)
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0
scFv(RNase)-PM | 2.921 | 2.831 | 2.847 | 2.684 | 2.428 | 1.71 | 1.045 | 0.059
scFv(RNase) | 3.012 | 2.601 | 2.563 | 2.092 | 1.839 | 1.006 | 0.447 | 0.06
scFv-PM
scFv
PMMA-tagを導入しても、抗原結合活性が見られた。
リフォールディング後のscFv-PMの抗原結合活性
PMMA-tag融合scFvが正しくリフォールディングされている
変性状態
Urea濃度の減少
0.05M TAPS(pH8.5)

## Slide 60: リフォールディング後のscFv-D10の抗原結合活性
anti-RNase scFv-D10
D(アスパラギン酸)tag
D10→D×10を表す。
anti-RNase scFv-D10
Chart: scFv conc. (μg/ml)
| 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.5625 | 0
anti-RNase scFv-PM | 0.942 | 0.841 | 0.818 | 0.721 | 0.579 | 0.407 | 0.256 | 0.06
anti-RNase scFv-D10 | 1.036 | 0.963 | 0.924 | 0.856 | 0.771 | 0.661 | 0.481 | 0.062

## Slide 61: PM-tagおよびPC-tagのスクリーニング
ー１次スクリーニングー
大腸菌細胞内
タンパク質溶液
酵素処理で得たペプチド溶液
大腸菌細胞内タンパク質(ライブラリー)から、固体表面に親和性を有するタンパク質を同定。
同定したタンパク質を消化酵素によりペプチドに分解し、その中から親和性ペプチド候補を選別。
ー２次スクリーニングー
親和性タンパク質
二次元電気泳動
質量分析
HPLC
質量分析
親和性ペプチド候補

## Slide 62: ファージディスプレイ法
基板
ファージライブラリー
ランダムペプチドを提示したファージ
ペプチド
セカンドライブラリー
問題点
・操作の条件設定が難しい
・ファージの非特異吸着
・ファージ感染大腸菌の増殖速度の違い
擬陽性クローンが出現し、 陽性クローンの単離が困難
吸着
洗浄、回収
増殖
再度吸着

## Slide 63
親和性ペプチド融合GSTの親和性評価
Name | プラスチック | 飽和吸着量(mg/cm2) | 解離定数(nM)
wt-GST | PC | 0.024※1 | ―
GST-PC-MLT8 | PC | 0.17 | 26
GST-PC-OMP6 | PC | 0.83 | 73.2
wt-GST | PMMA | 0.077※1 | ―
GST-PM-OMP25 | PMMA | 0.61 | 15.9
scFv | PS | 0.34 | 1337
scFv-PS | PS | 1.07 | 464
Whole抗体 | PS | 0.1～0.2 | ―
Wt-GSTと比較してはるかに高い吸着量を示した。
Whole抗体と比べても高い吸着量を示した。

## Slide 64: モデル抗原について
CEA: 分子量 180,000
大腸がんなどの消化器系のがんのバイオマーカー
カットオフ値5ng/ml 倍以上でがんの疑いが濃厚
臓器特異性は低い。
RNase: 分子量14,000
RNAを分解してオリゴヌクレオチドあるいはモノヌクレオチドにする反応を触媒する酵素

## Slide 65: 透析条件による抗原結合活性の違い
pH8.5
条件Ⅰ
濃度調整(500μg/ml)
0.5MUreaPBS
pH8.5(good buffer込)
PBS
条件Ⅱ
pH7.5
条件Ⅲ
pH7.5
条件Ⅳ

## Slide 66: 透析条件による抗原結合活性の違い
anti-CEA scFv-PM
anti-RNase scFv-PM
条件
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
Chart: anti-CEA scFv-PM conc[μg/ml]
| 521 | 260.5 | 130.25 | 65.125 | 32.5625
scFv(CEA)-PM pH7.5 | 10122.5769 | 7229.113 | 4292.3674 | 4186.7788 | 2391.9678
scFv(CEA)-PM 最適→pH7.5 | 11899.0768 | 7772.1586 | 4892.8077 | 3339.1006 | 2812.1886
scFv(CEA)-PM 最適→PBS | 23794.7082 | 17071.4513 | 11104.3226 | 11132.6819 | 9469.201
scFv(CEA)-PM 最適条件 | 9809.2268 | 6854.6638 | 5600.9935 | 2129.2985
Chart: anti-RNase scFv-PM conc[μg/ml]
| 526.5 | 263.25 | 131.625 | 65.8125 | 32.90625
scFv(CEA)-PM pH7.5 | 7418.3996 | 2500.2843 | 1176.1628 | 827.1808 | 623.3986
scFv(CEA)-PM 最適→pH7.5 | 9961.249 | 2894.3184 | 1717.535 | 748.7896 | 623.448
scFv(CEA)-PM 最適→PBS | 1768.1504 | 925.993 | 524.2292 | 403.3642 | 360.0755
scFv(CEA)-PM 最適条件 | 2168.6779 | 1858.1026 | 1395.9843 | 894.338 | 520.2784
条件Ⅰ
条件Ⅱ
条件Ⅲ
条件Ⅳ
条件Ⅰ
条件Ⅱ
条件Ⅲ
条件Ⅳ
anti-RNase scFv-PM
anti-CEA scFv-PM

## Slide 67: PMMA製マイクロタイタープレートに対する評価
Chart: scFv conc. [μg/ml]
| 98.142989999999998 | 49.071494999999999 | 24.535747499999999 | 12.26787375 | 6.1339368749999998 | 3.0669684374999999 | 1.53348421875 | 0.76674210937499998
scFv(CEA)-PM | 2.108 | 1.992 | 1.889 | 1.716 | 1.331 | 0.591 | 0.184 | 0.059
scFv(CEA)-D5 | 0.289 | 0.304 | 0.299 | 0.359 | 0.372 | 0.337 | 0.223 | 0.06
CEA (ng/ml) | Absorbance at 405nm [-] | 
 | scFv-PM | scFv-D10
0 | 0.0720 | 0.0680
scFv固定化量100μg/ml
anti-CEA scFv

## Slide 68: PMMA製マイクロタイタープレートに対する評価
Chart: scFv conc.[μg/ml]
| 715.9 | 357.95 | 178.97499999999999 | 89.487499999999997 | 44.743749999999999 | 22.371874999999999 | 11.1859375 | 5.5929687499999998
scFv(RNase)-PM | 1.508 | 1.406 | 1.268 | 1.388 | 1.236 | 0.771 | 0.378 | 0.056
scFv(RNase)-D10 | 0.168 | 0.197 | 0.228 | 0.248 | 0.213 | 0.15 | 0.087 | 0.061
RNase (ng/ml) | Absorbance at 405nm [-] | 
 | scFv-PM | scFv-D10
0 | 0.0630 | 0.0600
anti-RNase scFv
scFv固定化量100μg/ml

## Slide 69: PMMA製マイクロタイタープレートに対する評価
anti-RNase scFv-PM Ag+
anti-RNase scFv-D10 Ag+
anti-RNase scFv-PM Ag-
anti-RNase scFv-D10 Ag-
Chart: scFv conc.[μg/ml]
| 715.9 | 357.95 | 178.97499999999999 | 89.487499999999997 | 44.743749999999999 | 22.371874999999999 | 11.1859375 | 5.5929687499999998
scFv(RNase)-PM | 1.508 | 1.406 | 1.268 | 1.388 | 1.236 | 0.771 | 0.378 | 0.056
 | 0.168 | 0.197 | 0.228 | 0.248 | 0.213 | 0.15 | 0.087 | 0.061
PM Ag- | 0.064 | 0.061 | 0.057 | 0.062 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.057
D10 Ag- | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 0.061
anti-RNase scFv

## Slide 70: 面積/体積比
100μl=1cm2
接触表面積が２５倍=感度の減少が懸念
展開
10nl=2.0×10-3cm2
100μl=20cm2
マイクロタイタープレート
平板プレート
平板プレート
マイクロタイタープレート

## Slide 71: ナノスポッティングでのPMMA-tagの評価
Chart: CEA conc. [μg/ml]
| 1000 | 50 | 2.5 | 0
scFv(CEA)-PM | 13874.234 | 861.1139 | 99.6379 | 74.8274
scFv(CEA)-D5 | 3004.7189 | 135.0196 | 56.403 | 58.2856
Chart: RNase conc.[μg/ml]
| 1000 | 50 | 2.5 | 0
scFv(RNase)-PM | 7206.2206 | 3578.2473 | 559.9546 | 140.2696
scdFv(RNase)-PM | 3284.024 | 1227.8505 | 223.637 | 89.7384
anti-CEA scFv-PM
anti-CEA scFv-D5
anti-RNase scFv-PM
anti-RNase scFv-D10

## Slide 72: PS-tag融合scFvの回収率
scFv-PSの問題点
リフォールディング
凝集が生じる
RIIIRRIRR
緑文字・・・塩基性アミノ酸
赤文字・・・非極性アミノ酸
Anti-CEA scFv | scFv-PM | scFv-PS
回収前濃度(μg/ml) | 303.1 | 285.5
回収後濃度(μg/ml) | 300.0 | 0
回収率 (%) | 99 | 0
PS-tagのアミノ酸配列
Anti-CEA scFv | scFv-PM | scFv-PS
pI | 4.85 | 6.26
PBS

## Slide 73: PS-tagを用いた固定化手法
凝集が生じて回収率が低くなる
固相リフォールディング法の開発
washing
(0.1% PBST)
Urea conc. 0.1～2 M
refolding
Urea conc. 8 M
親水性 PS plate
Urea conc. 0 M
半変性状態 scFv-PS
25℃,2h
親水性マイクロタイタープレート
固相リフォールディングの問題点
半変性状態にする際に濃度を
低くする必要がある
抗体チップに高密度で固定化出来ない。

## Slide 74: これまでのリフォールディング操作
回収後のscFv-PS溶液を遠心膜分離により濃縮。
scFv-PS濃度の定量
PS 製マイクロタイタープレートへの
scFv-PSの固定化
変性状態のscFv
6M Gdn
3M Gdn
2M Gdn
1M Gdn+0.4M Arg
0.001M GSH/GSSG
0.5M Gdn+0.4M Arg
PBS
×3

## Slide 75: PMMA-tag融合scFvのPBSでの希釈
wt-scFv開始濃度(300μg/ml)
scFv-PM(400μg/ml)
scFv-PS(400μg/ml)
8MUrea PBSで調整
液相リフォールディング
誤ってPBS中で濃度調整をしてしまう。
scFv-PSは凝集。
一方、scFv-PMは白濁せず。
PBSで一気にUreaを透析、リフォールディングが出来る可能性。